저희 회사는 그라비아 인쇄용롤을 생산하는 업체입니다.

전기 동도금 작업시 핀홀(핏트)이 과다하게 발생(15%~20%)하여 개선점을 찾고자

문의드립니다.

작업방법은 아래와같습니다.

사포작업(철로라) → 수세 → 알카리전해탈지 → 수세 → 산세 → 니켈도금 → 수세

→ 1차 동도금 → 바라동액 → 2차 동도금

1. 알카리전해탈지: 가성소다(20g/물1L)+탄산소다(10g/물1L) 혼합, 작업시간: 10분

2. 산세          : 5%염산 스프레이

3. 니켈도금      : 황산(유산)니켈(250g/물1L)+염화니켈(45g/물1L)+붕산(40g/물1L)

온도45, PH4.5

4. 바라동액      : 질산은+암모니아+티오황산나트륨 혼합물

(불량발생시 작업성 때문에 2차동도금을 벗기기 쉽게하기 위해)

5. 동도금        : 유산동(220g/물1L)+유산(65g/물1L)+염소(100ppm/물1L),

온도45, 전류밀도20A, 필터3㎛+5㎛

■핀홀발생 원인 문의드립니다.

▷수소취성 문제점? 또는 개선점?

▷전처리(알카리탈지,산세)의 문제점? 및 개선된 약품?

▷유산동액의 불순물? 개선방법?

수고스럽지만 답변 부탁드리고 수고하세요^^(010.2363.0899)